Заполнение зазоров между распорками и пилоном Вантового моста через Корабельный фарватер в устье реки Большая Нева.

Компания ООО «Строй Лоджистик» произвела работы по заполнению зазоров между распорками и пилоном Вантового моста через Корабельный фарватер в устье реки Большая Нева.

Работы выполняются следующей последовательности:

- Установка опалубки:

- Закрепление уплотняющего шнура «вилатерм»

- Заполнение образовавшегося зазора ремонтным материалом MasterEmaco S488 с   установкой инъекторов и контрольных трубок.

- Инъектирование:

- Дозирование и приготовление инъекционного состава MasterFlow 928;

- Инъектирование готового состава инъекционным насосом;

- Контроль заполнения по средствам контрольных трубок с их последовательной чеканкой.

- Снятие опалубки:

- Демонтаж ранее нанесённого состава MasterEmaco S488 и уплотнительного шнура «вилатерм»;

- Зачеканка образовавшейся штрабы ремонтным материалом MasterEmaco S488.

Применяемые материалы:

MasterEmaco S488

Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру, предназначенная для конструкционного ремонта бетона и железобетона. Толщина нанесения в один слой от 20 до 40 мм

Расход:

Для приготовления 1 м3 ремонтного состава необходимо 1900 кг MasterEmaco S 488.

MasterFlow 928

Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, предназначенная для высокоточной цементации промышленного оборудования, подливки под опорные части колонн, омоноличивания стыков в железобетонных конструкциях и установки анкеров. Толщина заливки от 20 до 200 мм.

РАСХОД

Для приготовления 1 м3 состава необходимо 1950 кг сухой смеси MasterFlow 928.

PCI POLYFIX® 5 MIN

Гидропломба на минеральной основе для быстрого устранения  протечек, монтажа и быстрых мелких ремонтных работ.